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FILLER SINTO MASTER EXPRES 4:1
DESCRIERE PRODUS
FILLLERUL SINTO MASTER EXPRESS 2K 4:1 este un FILER HS.

Are capacitate foarte buna de incarcare si se usuca foarte repede.

Este foarte uşor de şlefuit si este un excelent substrat pentru lucrările normale de vopsire la

autoturisme, utilizabil pe aproape toate categoriile de materiale.

Are putere de umplere extrem de mare, se usucă foarte rapid si are utilizare universala -

inclusiv ca filler ud pe ud.
DOMENIU DE UTILIZARE
Repararea caroseriilor auto si a suprafetelor din plastic
PREGATIRE SUPRAFETE
· curatati suprafetele cu degresant antisiliconic
· slefuiti straturile vechi
RAPORT DE MIXARE


VASCOZITATE
26-34s DIN cupa 4 mm
Ud pe ud  si bare plastic 16- 18 s DIN cupa 4 mm
VOC AMESTEC
2004/ 42/ WE/ IIB(c)(540)<540 g/L





Cod SINTO 16671

TIMP USCARE
        1-2 h Uscare la 23°C, umidiate relativa 65%             
20-30 min Uscare la 60°C, , umidiate relativa 65%          
5-8 min Uscare cu lampa cu infrarosu 
Distanta 60-70 cm

POT Life
55-70 min 23°C
45  min 23°C la ud pe ud
REGLARE PISTOL

        Doua straturi in mod normal

1-2 straturi pentru “ud pe ud” si pentru bare plastice
Duza: 1.5-1,8 mm 
Presiune: 2-2.5 bar, iar pentru HVLP 1.5-2 bar
Pentru UD PE UD si bare plastic

Duza: 1.3-1,4 mm 
Presiune: 2-2.5 bar, iar pentru HVLP 1.5-2 bar
RANDAMENT

Timp de evaporare intre straturi  5-10 minute
Acoperire aprox.6 m²/l
CARACTERISTICI TEHNICE
Culoare :   gri

TERMEN DE VALABILITATE
           24 luni in ambalajul nedesfacut, 12 luni pentru cele mai bune rezultate
.
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Raport de volum�
�
FILLER  EXPRES�
100�
�
INTARITOR �
25�
�
DILUANT acrilic�
15-20 sau 50-60 pentru ud pe ud”�
�






Pt bare plastic�
Raport de volum�
�
FILLER  EXPRES�
100�
�
INTARITOR �
25�
�
DILUANT acrilic�
50-60�
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Cod SINTO : 16646


